牌号 PP-EPDM-TD20 GP-6T22MS 填充聚丙烯

- 主要特征：高强度高冲击，良好流动性

- 主要应用：注塑成型，汽车制件等

| 性 能 Properties | 测试标准 Test Standards | 测试条件 Test Conditions | 国际单位 S.I. Units | 典型值[1,2] Typical Values |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 Mechanical Properties |  |  |  |  |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50 mm/min | MPa | 17 |
| 断裂伸长率 Elongation at break | GB/T 1040 | 50 mm/min | % | 73 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | GB/T 9341 | 2 mm/min | MPa | 25 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2 mm/min | MPa | 1200 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength, IZOD notched | GB/T 1043 | 23 ℃ | KJ/m2 | 4 |
| 物理性能 Physical Properties |  |  |  |  |
| 密度 Density | GB/T 1033 | — | g/cm3 | 1.072 |
| 熔体流动速率 Melt Flow Rate | GB/T 3682 | 230 ℃, 2.16 kg | g/10min | 13 |
| 灰分含量 Ash Content | GB/T 9345 | 600℃，恒重 | % | 21 |
| 热性能 Thermal Properties |  |  |  |  |
| 热变形温度 Heat Deflection Temperature | GB/T 1634 | 0.45 MPa | ℃ | 100 |
| 其他性能 Others Properties |  |  |  |  |
| 阻燃性 Flammability | GB/T 8410 | — | mm/min | ≤100 |
| 收缩率 Mold Shrinkage | GB/T 15585 | 23 ℃ | % | 0.7-0.9 |

[1] 典型值只供客户使用时进行参考，来源于顺威赛特内部实验室测试的平均数据，不作为使用过程的任何保证。

[2] 添加染色料后数值可能有所不同。

牌号 PP-EPDM-TD20 GP-6T22MS  填充聚丙烯

典型加工条件 Processing Conditions

|  |  | 典型值 Typical Values | 范围 Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体温度 Melt Temperature |  | 220℃ | 210℃ - 230℃ |
| 料筒温度 Barrel Zone Temperature | 后段 Rear | 190℃ | 180℃ - 200℃ |
|  | 中段 Center | 200℃ | 190℃ - 210℃ |
|  | 前段 Front | 210℃ | 200℃ - 220℃ |
| 模具温度 Mold Temperature |  | 60℃ | 40℃ - 70℃ |
| 加工温度上限 Processing Temperature Limit |  | 240℃ |  |
| 注塑速度 Injection Speed |  | 低速到中速 Slow to Moderate |  |
| 预干燥 Pre-Dry Requirements |  | 80~90℃, 3h |  |

- 以上工艺数据仅供参考，实际操作需根据注塑机型、模具及产品特点进行适当调整。

安全及处理注意事项

客户可向顺威赛特索取本产品的材料安全数据表（MSDS），从中能够得到材料处理、安全和弃置方面的相关资料，以及当地使用的健康和安全法规要求。下述的注意事项，仅适用于本物性表描述的树脂。其他用于塑料成型的各类添加剂和加工助剂，以及二次加工中涉及的其他材料都有相应的安全要求，必须分别去了解。

本产品在正常使用条件下，人体经口吸入、眼部及皮肤接触都没有特别问题。但是，在处理、储存、使用或弃置该牌号树脂时仍须谨慎小心。工作场所应保持整洁，以避免粉尘聚积。在日常加工过程中，操作人员应尽量避免接触熔融的树脂。

塑料树脂产品在制造过程可能会产生少量粉尘和气体。对注塑制件进行锯、锉、打磨等操作时产生的粉尘可能会刺激眼睛和上呼吸道。在多尘的生产环境中，建议操作人员使用经有关部门认可的呼吸器或面罩。

按正确操作规程要求，塑料加工区应有良好的通风。塑料在加工过程中超过熔融温度时会释放出含有分解物质的烟雾，此类烟雾可能具刺激性；在大多数情况下，一般良好的通风设备便已足够。当有需要时，应使用局部抽气通风方法。如在工作中会接触到飞扬的微粒而对眼睛造成伤害时，便要配戴防化护目镜。处理本树脂时，若有需要，可戴上隔热手套作保护。

该产品在紫外线作用下会有发黄现象，因此产品存储时应避免太阳光直接照射。

顺威赛特建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用顺威赛特的产品。为保证顺威赛特的产品不被误用或错用，建议与顺威赛特研发部联系，或与顺威赛特市场部联系。